Edelstahl - Speicherbehälter 3000 Liter
gebaut und geprüft nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Stehender Edelstahlspeicher aus Material 1.4571 einsetzbar in Speicherladesystemen als Pufferspeicher. Die evtl. erforderliche Systemtrennung erfolgt über einen Rohr- oder Plattenwärmeübertrager.
Automatische Bodenreinigung durch tangentiale Kaltwassereinleitung. 
Günstige Platzierung der Stutzen
Speicherinhalt: 3.000 Liter

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
max. Temperatur: 95°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser Flansch DN 65
Warmwasser Flansch DN 65
Ladund Ein/Aus Flansch DN 65
Zirkulation 1" Innengew.
Entlüftung 1" Innengew.
Entleerung 1" Innengew.
Thermometer ½" Innengew.
Thermostat ¾" Innengew.
Mannloch: 400 mm Innendurchmesser

Material: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Abmessungen:
Höhe 2.675 mm
Durchmesser 1.300 mm
Masse: 390 kg

inklusive FeRo – PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Außenhülle 
Farbe: silbergrau.
Die Isolierung entspricht der Baustoffklasse B2(Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung. 
Alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung

Abmessungen:
Höhe 2.775 mm
Durchmesser 1.500 mm

Typ: VVX 3000
Artikelnr.: 10.10.10
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Optionales Zubehör für vorgenannten Speicher:

Thermometer mit Edelstahltauchhülse 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 1/2", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis 7 mm
Artikelnr.: 10.50.02
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo - Wasser Wärme GmbH

Tauchhülse aus Edelstahl 3/4", Material 1.4571 für Fühlerdurchmesser bis  mm
Artikelnr.: 10.50.03
Typ: E8/200
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Flanschdeckel mit Muffe 1 1/2" Innengewinde zum Einschrauben eines E-Heizstabes
Artikelnr.: 10.50.06
Fabrikat: FeRo- Wasser Wärme GmbH